Specyfikacja  techniczna

Nr sprawy:D/d/2006/01

Remont poprzez wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną

1.   WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  remontu poprzez

wyrównanie  istniejącej nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.2.  Zakres stosowania SST

SST jest obowiązującym dokumentem przetargowym i kontraktowym  przy  zlecaniu

i realizacji robót ze środków publicznych na drogach  gminnych

1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem wyrównania   mieszanką mineralno- asfaltową  na drogach gminnych

-jako rodzaju remontu nawierzchni .

1.4.  Określenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej

nawierzchni w celu wyrównania jej nierówności

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w OST-D.05.03.05

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt.1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt.1.5.

1.6. Ponieważ warstwa wyrównawcza jest rodzajem remontu nawierzchni i będzie górną

warstwą  tej nawierzchni należy użyć mieszanki mineralno -asfaltowej na warstwę ścieralną

2.  MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

OST-D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2  oraz w tablicy i niniejszej SST

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze, wykonywanych i

wbudowywanych na gorąco, należy stosować kruszywa spełniające wymagania określone

w OST D-05.03.05.” Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt.2. Grubość największych

ziarn kruszywa powinna być dobrana do grubości układanej warstwy ( w-wa ścieralna KR2)

2.3. Wypełniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze należy stosować

wypełniacz wapienny spełniający wymagania podane w OST D-05.03.05. „ Nawierzchnia

z betonu asfaltowego” pkt.2

2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spełniać wymagania określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z

betonu asfaltowego” pkt.2

Tablica 1 Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| Lp | Rodzaj materiału | Kateg.ruchu |
| --- | --- | --- |
|  | nr normy | KR 1-2 |
| 1. | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996: PN-B-11115;1998 a) ze skał magmowych i przeobrażonych b) ze skał osadowych c) z surowca sztucznego(żużle pomiedziowe i stalownicze) | kl.I,II;gat.1,2 jw. jw. |
| 2. | Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 | kl.I,II gat.1,2 |
| 3. | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 | kl.I,II |
| 4. | Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 | kl.I,II; gat:1,2 |
| 5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 | gat.1,2 |
| 6. | Wypełniacz mineralny a) wg PN-S-96504; 1961 b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego | podstawowy zastępczy pyły z odpylania popioły lotne |
| 7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 lub wg PN-EN-12591 : 2002 | D50, D70, D100 50/70 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD , Prace IBDiM 4/93 lub zalecenia GDDP | DE80 A,B,C DP80 DE 150 A,B,C |

2.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spełniać wymagania określone w OST D-05.03.05

pkt.5 dla kategorii ruchu KR2 warstwa ścieralna .

2.6. Składowanie materiałów

Dostawy i składowanie kruszyw, wypełniaczy i lepiszczy powinny być zgodne z

wymaganiami określonymi w OST D-05.03.05. „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

pkt.2

3.   SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt3

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Sprzęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych

został określony w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt.3

4.   TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt.4.

4.2. Transport materiałów

Transport kruszyw, wypełniacza , lepiszcza powinien spełniać wymagania określone w

OST - D-05.03.05. „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt.4.2.1-4.2.4

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełniać wymagania określone w

OST-D.05.03.05. „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt.4.2.5.

Czas transportu mieszanki od załadunku do wyładunku nie powinien przekroczyć 2 godzin

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

5.   WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych są określone w OST D-05.03.05.

„ Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt.5

5.2.1. Warstwa wyrównawcza  z betonu asfaltowego (mieszanka jak na w-wę ścieralną)

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tab.2

Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu.

| tablica 2 ( w.Ścieralna) |  |
| --- | --- |
| Wymiar oczek | Kategoria ruchu KR1-2 |  |
| sit ( mm | Mieszanka mineralna w mm |  |
| Zawartość asfaltu | 0/20 | 0/16 lub 0/12,8 | 0/8 lub 0/6,3 |
| Przechodzi przez: 25,0 | 100 |  |  |
| 20,0 | 88-100 | 100 |  |
| 16,0 | 78-100 | 90-100 |  |
| 12,8 | 68-93 | 80-100 |  |
| 9,6 | 59-86 | 69-100 | 100 |
| 8,0 | 54-83 | 62-93 | 90-100 |
| 6,3 | 48-78 | 56-87 | 78-100 |
| 4,0 | 40-70 | 45-76 | 60-100 |
| 2,0 | 29-59 | 35-64 | 41-71 |
| (zawartość frakcji grysow) | (41-71) | (36-65) | (29-59) |
| 0,85 | 20-47 | 26-50 | 27-52 |
| 0,42 | 13-36 | 19-39 | 18-39 |
| 0,30 | 10-31 | 17-33 | 15-34 |
| 0,18 | 7-23 | 13-25 | 13-25 |
| 0,15 | 6-20 | 12-22 | 12-22 |
| 0,075 | 5-10 | 7-11 | 8-12 |
| Orientacyjna zawartość asfaltu w miesza nce miner-asfalt % m/m | 5,0-6,5 | 5,0-6,5 | 5,5-6,5 |

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej

Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania są określone w OST D-05.03.05.

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt.5.

Tablica 3. Wymagania wobec miesz. miner.-asfalt. ,oraz w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego

|  |  | kateg ruchu KR 1-2 |
| --- | --- | --- |
| Lp | Właściwości | w-wa ścieralna |
| 1 | Moduł sztywności pełzania 1) MPa | nie wymaga się |
| 2 | Stabilność wg Marshala w temp.60 0C kN | ( 5,5 2) |
| 3 | Odkształcenie wg Marshala w temp. 600 C | 2,0 ( 5,0 |
| 4. | Wolna przestrzeń w próbkach Marshala ,% v/v | 1,5 ( 4,5 |
| 5. | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach wg Marshala ,% | 75,0 ( 90,0 |
| 6 | Grubość warstwy z mieszanki miner. -asfalt. o uziarnieniu w cm: 0/6,3 | 1,5 (4,0 |
|  | 0/8 | 2,0 ( 4,0 |
|  | 0/12,8 | 3,5 ( 5,0 |
|  | 0/16 | 4,0 ( 5,0 |
|  | 0/20 | 5,0 ( 7,0 |
| 8. | Wskażnik zagęszczenia warstwy ,% | ( 98,0 |
| 9. | Wolna przestrzeń w warstwie ,v/v | 1,5 ( 5,0 |
| 1) oznaczony wg wytycznych IBDiM zeszyt nr 48 2) próbki zagęszczone 2x50 uderzeń |

Tablica 4  Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem

składu zaprojektowanego przy badaniu pojedyńczej próbki metodą ekstrakcji

| Lp. | Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej | Mieszanki miner- asfalt.do nawierzch. o kat.ruchu KR 1-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ziarna pozostające na sitach o oczkach ( (mm) 31,5; 25,0; 20; 16; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 | ( 5,0 |
| 2 | 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 | ( 3,0 |
| 3 | Ziarna przechodzące przez sito o oczkach ( (mm) 0,075 | ( 2,0 |
| 4 | Asfalt | ( 0,5 |

5.4. Zarób próbny

Zasady wykonania i badania podano w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu

asfaltowego pkt.5.

5.5. Przygotowanie istniejącej nawierzchni  pod wyrównanie profilu masą mineralno-

asfaltową

Przed przystąpieniem  do wykonywania wyrównania  istniejąca  nawierzchnia  powinna

zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona   bitumem.

Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia  podane są w SST D- 04.03.01

„Oczyszczenie  i skropienie warstw konstrukcyjnych”

5.6. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej

Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od możliwości uzyskania

wymagananego profilu podłużnego i poprzecznego przy zużyciu minimalnej ilości

mieszanki.

Największy wymiar ziarn kruszywa  powinien być zgodny z OST-D.05.03.05.

(w-wa ścieralna KR2) i tablicą nr 3

Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien

wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi istniejącej nawierzchni  lub jej osi

za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się się czujnik urządzenia sterującego

układarką.

Warstwę wyrównawczą układa się według zasad określonych w OST D-05.03.05.

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt.5

Zagęszczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i

wbudowanej na gorąco odbywa się według zasad podanych w OST D-05.03.05

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt.5.

Ze względu na zmienną grubość zagęszczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót,

na podstawie  przeprowadzonych prób, przedstwi Inżynierowi do akceptacji sposób

zagęszczenia warstw wyrównawczych z zależności od ich grubości.

5.7.  Utrzymanie wyrównanej nawierzchni

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej nawierzchni we właściwym

stanie, aż do czasu  odbioru . Wszelkie uszkodzenia powstałe w tym okresie   Wykonawca

naprawi na koszt własny. Jak również naprawi na własny koszt uszkodzenia powstałe z jego

winy w okresie gwarancyjnym.

6.    KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00. „Wymagania

ogólne”pkt.6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z

ustaleniami zawartymi w ST D-05.03.05. „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt.5.2

oraz w termine uzgodnionym z Zamawiającym dostarczy receptę na produkowaną

mieszankę   mineralno- asfaltową wraz z orzeczeniami o jakości materiałów, używanych do

produkcji mieszanki.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania robót podano w

OST D-05.03.05  „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6  oraz w tablicy 5

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej | 2 próbki |
| 2 | Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni | 1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg |
| 3 | Właściwości asfaltu | dla każdej dostawy (cysterny) |
| 4 | Właściwości wypełniacza | 1 na 100 Mg |
| 5 | Właściwości kruszywa | 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie |
| 6 | Temperatura składników mieszanki miner- asfaltowej | dozór ciągły |
| 7 | Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej | każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania |
| 8 | Wygląd mieszanki mineralno-asfalt. | JW. |
| 9 | Właść. próbek mieszanki miner-asfalt pobr. w wytwórni | jeden raz dziennie |

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanego

wyrównania powinny być zgodne z określonymi w tablicy 6

Tablica 6. Częstotliwośc oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy wyrównawczej

z betonu asfaltowego    asfaltowego

| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy | 2 razy na odc. drogi o długości 1 km |
| 2. | Równość poprzeczna warstwy | nie rzadziej niż 10 razy na 1 km |
| 3. | Równość podłużna warstwy | łata co 20 m lub planografem |
| 6. | Grubość warstwy, zagęszczenie | nie rzadziej niż 2 razy na 1 km |

Szerokość warstwy powinna być zgodna z założeniami dokumentacji przetargowej z

tolerancją  ( 5 cm.

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-

04[11] nie powinny być większe niż 12 mm.

Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją przetargową z tolerancją -dla

średniej  grubości do 2,5 cm; +5 mm ( w ogólnym rozliczeniu)

7.   OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest Mg wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady  odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt.8

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową ,SST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w tab.4

oraz w pkt.6.4 dały wyniki  pozytywne.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Robotami ulegającymi zakryciu przy wykonywaniu wyrównania nawierzchni są:

- roboty pomiarowe, oczyszczenie i skropienie nawierzchni

Zasady ich odbioru są określone w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.2.

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą do płatności  końcowej będzie dokonanie odbioru robót i sporządzenie protokółu

odbioru. Za wbudowanie określonej w zamówieniu ilości mieszanki obowiązuje cena

ryczałtowa określona w ofercie Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (oczyszczenie i skropienie)

- oznakowanie robót

- dostarczenie materiałów

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

- transport mieszanki na miejsce wbudowania

- posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych

- rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-

asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco są podane w SST D05.03.05

„Nawierzchnia  z betonu asfaltowego” pkt.10

D-04.03.01.  Oczyszczenie i  skropienie warstw  konstrukcyjnych

-------------------------------------------------------------------------------------------

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych  z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest obowiązujacym dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

finansowanych ze środków budżetowych

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia niniejszej SST dotyczą oczyszczenia i skropienia nawierzchni przed układaniem

warstw bitumicznych na drogach powiatowych emulsją asfaltowa kationową

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST D.00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt.1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w  OST D-00.00.00.”Wymagania

ogólne  pkt. 1.5.

2.0. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

OST.D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2

2.1. Rodzaje materiałów do skropienia

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są

kationowe emulsje szybkorozpadowe wg BN-71/6771-02 [1] do skropienia warstw z mieszanek

mineralno-bitumicznych.

Dopuszcza się również stosowanie asfaltów upłynnionych pod warunkiem, że spełniają

one wymagania ujęte w PN-74/C-96173[2]

2.2. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej.

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej podano w tablicy 1

tab.1.

| Lp. | Właściwości emulsji szybkorozpadowej | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | brązowa do ciemnobrązowej |
| 2. | Jednorodność | całkowita |
| 3 | Zawartość asfaltu | 59-61 |
| 4 | Pozostałośc na sicie śr.0,63 mm ,% nie więcej | 0,10 |
| 5 | Lepkość wg Englera | 3-15 |
| 6 | Kwasowość PH | 4-6 |
| 7 | Czas rozpadu | do 5 min |
| 8 | Przyczepność do kruszywa asfaltu wydzielonego z emulsji ,% | 85 |
| 9 | Trwałość , po 4 tygodniach | < 0,4 |
| 10 | Odporność na wstrząsy , h nie więcej niż | 2 |
| 11 | Rozcieńczalność wodą ; dodatek wody nie powodujący rozpadu, % objętości | 100 |

2.3. Składowanie emulsji

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach

pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczy-

szczonych materiałami mineralnymi.

Czas składowania emulsji nie  powinien przekraczać  3 miesięcy od daty produkcji.

Temperatura  przechowywania nie powinna być niższa niż 30 C

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3

3.1.  Sprzęt do oczyszczenia

Do oczyszczenia podbudowy należy używać szczotki mechanicznej . zaleca się stosowanie

urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów

czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do

czyszczonej warstwy . Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementu czyszczące i służyć

do zamiatania.

Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające.

3.2.. Sprzęt do skropienia

Skropienia podbudowy należy użyć skrapiarki lepiszcza . Skrapiarka powinna być wyposażona

w urządzania pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących

parametrów:

- temperatury rozkładanego lepiszcza

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze

- obrotów pompy dozującej lepiszcza

- prędkości poruszania się skrapiarki

- wysokości i dlugości kolektora do rozkładania lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe

zachowanie stałej temperatury lepiszcza.

Przed przystąpieniem do skropienia  należy sprawdzić, czy skrapiarka znajduje się w należytym

stanie technicznym, to jest:

- dobry stan czystości ( w szczególności dysze rozprowadzające lepiszcze),

- sprawne mechanizmy regulujące i pomiarowe( wskaźnik małych prędkości,obrotomierze,

manometry , termometry, zawory itp.)

Należy również sprawdzić , przed spryskaniem lub w czasie jego wykonywania, ilości rozkłada-

nego lepiszcza.

Skrapiarkę uznaje się za przydatną , jeżeli ocenione przez Inżyniera ilości rozkładanego lepiszcza

w kierunku poprzecznym i podłużnym różnią się niewięcej niż 10% od założonej ilości.

4.0. TRANSPORT

Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w OST.D-00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.4

4.1. Transport emulsji.

Emulsja może być transportowana w cysternach,autocysternach ,skrapiarkach,beczkach i innych

opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodo-

wały jej rozpadu.Cysterny,pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny być

czyste i nie powinny zawierać resztek lepiszczy.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami,dzielącymi

je na komory o pojemności  nie większej niż 1 m3 , a każda przegroda powinna mieć wykroje

umożliwiające przepływ emulsji.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w

OST D-00.00.00 pkt.4

5.0.  WYKONANIE  ROBÓT

Ogolne zasady wykonania Robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5

5.1.  Oczyszczenie powierzchni

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem nawierzchni powinna zostać oczyszczona z luźnego

materiału , brudu, błota i kurzu. Należy to wykonać przy użyciu szczotek.mechanicznych

a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem

W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.

W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa

powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza

Powierzchnia przed skropieniem powinna być czysta i sucha

5.2. Skropienie powierzchni

Jeżeli do oczyszczania powierzchni była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić

dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem emulsji, przy których nawierzchnia może być

wilgotna. Skropienie nawierzchni może rozpocząć się po akceptacji Inżyniera jej oczyszczenia.

Skropienie powinno być wykonane przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostępnych

ręcznie ( za pomocą węża z dyszą rozpryskową)

Temperatura  kationowej emulsji asfaltowej  podczas skropienia powinna wynosić do 20 do 40OC

W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.

Skropiona emulsją  asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu

na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji.

W zalezności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca powinien zabezpieczyć

skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany

Szybkorozpadową emulsję kationową należy stosować w ilości 0,4-0,5 kg/m2 .

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6

6.1. Lepiszcze

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta, z tym , że Wykonawca powinien

kontrolować  dla każdej dostawy  kationowej emulsji asfaltowej jej lepkość wg normy

EmA-94[5]

6.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia

Jednorodność skropienia należy sprawdzać wizualnie.

a także przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu

„Powierzchniowe utrwalenia.  Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]

7.0.  OBMIAR  ROBÓT

Ogólne zasady  obmiaru robót  w OST-D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7

7.1.  Jednostką obmiarową jest 1 m2

-m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej,

8.0. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne  zasady odbioru Robót podano w OST. D-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt.8

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inżyniera jeżeli  badania i pomiary

podane w pkt.6  z zachowanim tolerancji dały wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w OST.D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 9

9.1. Cena jednostkowa 1 m2   oczyszczenia obejmuje:

-  oczyszczenie powierzchni przewidzianych do skropienia z ewentualnym polewaniem wodą lub

użyciem sprężonego powietrza

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

Cena jednostkowa 1m2 skropienia obejmuje:

-  dostarczenie lepiszcza  i napełnienie skrapiarki oraz ewentualne jego podgrzanie,

-  skropienie powierzchni warstwy  lepiszczem

-  sprawdzenie ilości  i  równomierności  wydatku lepiszcza.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-74/C-96173   Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione. AUN do nawierzchni drogowych.

2. PN-77/C-04014   Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej lepkościomierzem Englera.

3 .„ Powierzchniowe utrwalenie . Oznaczenie ilości rozkladanego lepiszcza i kruszywa” -

-pismo GDDP-6.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03

4. Warunki Techniczne Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM-1994 r.